2
SERIE 388


Comunicado técnico
Tinta de serigrafía

APROBEL, S.L.
SERIE 388
Tinta de serigrafía para PVC y plásticos para aplicaciones técnicas y gráficas

Una tinta con acabado satinado proporcionando buen cubrimiento y tirada, adecuada para uso interior o exterior para muchas aplicaciones gráficas e industriales  sobre sustratos hechos por el hombre.

Sustratos 

Adecuado para una extensa gama de sustratos como  PVC rígido y flexible, poliester & policarbonato barnizados, poliolefinas pre-tratadas (PE/PP), muchas superficies lacadas y barnizadas como  acetato de celulosa & CAB, papel y tableros. Puede obtenerse buena adhesión sobre poliestireno y sus derivados usando diluyentes de la serie 10-0330.   

Debido a la existencia de diversos materiales compuestos es necesario hacer pruebas de impresión para determinar si la tinta es adecuada.

Usos

Adecuado para puntos de venta y usos industriales sobre etiquetas y adhesivos, teclados, automoción, señalización e impresión sobre materiales reflectantes. La calidad de las materias primas utilizadas en la serie 388 las hace adecuadas para uso en exteriores o donde se necesite una resistencia mecánica y química es necesario usarlas con endurecedores (ej. serie 600-HDA o serie 600 HDR (exterior) o 600-HDI (interior)) a aprox. 10% en peso. El agente adhesivo del endurecedor puede causar “chapping” en casos extremos y una peor adhesión en consecuencia.

Propiedades

La tinta ha sido desarrollada para dar un flujo excelente y proporcionar una gran calidad de impresión en líneas y detalles finos. El uso de los disolventes recomendados garantiza que la malla permanezca abierta y la solvencia de la tinta así como el secado rápido de los sustratos impresos.

Aditivos

Para una óptima impresión  10-20% (en peso) de diluyentes universales de la serie  300-17 dan una impresión  consistente y una buena viscosidad para trabajar en circunstancias normales.  La impresión rotativa requiere diluir con las serie 300-019 a aprox. 20-30% en peso. Para condiciones más extremas nos referimos al comunicado técnico “aditivos de serigráfica serie 300” Hay que tener cuidado cuando se usan aditivos para asegurarse de que no se compromete la estabilidad .

Gama de colores

Las tintas de la serie 388 están libres de metales pesados(Euronorm 71, parte 3), monopigmentadas y adecuadas para mezclarse con  MS- sistema de mezcla de colores. 

Colores disponibles:

388 – 1000     Amarillo limón

388 – 1100     Amarillo (claro)

388 – 1200     Amarillo (rojizo)

388 – 2000     Naranja

388 – 3000     Rojo clavel

388 – 3100     Rojo transparente

388 – 3200     Rojo oscuro transparente

388 – 3300     Magenta transparente

388 – 4000     Violeta transparente 

388 – 5000     Azul transparente

388 – 6000     Verde transparente

388 – 7000     Rojo / marrón

388 – 8000     Negro mezclable

388 – 9000     Blanco mezclable

388 – 0900     Ultramarino (no-destiñe)

Las tintas transparentes  son adecuadas para ajustes de color y son también adecuadas para tintar con pigmentos metálicos.

Para una  máxima resistencia mecánica y química debería usarse una mezcla de al menos 20% en peso de ligante 388-07 ( OR –06, -05, -07 ) .

Tintas estándar de acuerdo con el rango de color ST  

31 tonos brillantes  (tono 08-38)

9 colores fluorescentes (tono 40-47)

Metálicos:

388 – 100         Plata (rub proof)

388 – 101         Plata Britannia

388 – 102         Oro claro

388 – 103         Oro medio

388 – 105         Oro oscuro

388 – 106         Cobre

Podemos hacer tintas según las especificaciones del  cliente, incluido bronce sin metal así como formulas ST.

388 – 200 Plata perla brillante

388 – 02299 Plata Course

Las siguientes tintas mates son estándar y los otros colores básicos pueden hacerse mate bajo pedido.

388 – 8000/MT negro mate

388 – 9000/MT blanco mate

Colores tricromáticos:

388 – 0950     Cian

388 – 0960     Amarillo

388 – 0970     Magenta

388 – 0980     Negro profundo

Pastas mezclables:

388 – 04           Base extender

388 – 06           Gel retardante

388 – 07           Pasta ligante

Para usos especiales hay  diferentes lacas  estándar  a elegir entre

388 – 05 laca brillante

388 – 05/MT laca mate

Si las tintas de la serie 388 se usan para exterior recomendamos sobreimprimirlas con una laca especial de la serie  85 – 5700 para no desteñir. Esta combinación proporciona resultados insospechados en una tinta de base disolvente de un componente.

Todos los colores cumplen la EN71, Parte 3 (seguridad de juguetes, migración de varios elementos) y están libres de metales pesados. Todas las tintas tienen un ratio azul  wool  de 6-8 (DIN 16525) con la excepción de las  fluorescentes y  ultramarino en el sistema MS  0900 y hay que tener cuidado con la decoloración del blanco o la laca bajo condiciones de luz extremas.

Secado

La composición de los disolventes de los diluyentes universales serie 300-017 está especialmente formulada para mantener la pantalla abierta así los retardadores no son necesarios habitualmente , la tinta tiene propiedades de secado rápido, puede acelerarse el secado usando secadores de aire caliente o infra-rojos.

Tejidos

La serie 388 es adecuada para usar con todos las mallas habituales y películas capilares. 

Limpieza

La serie 388 puede limpiarse con los limpiadores con base disolvente más usuales pero Printcolor AG recomienda los limpiadores universales serie 300-URS o serie 300-BRS.

Almacenaje

Bajo condiciones normales de almacenamiento (pequeños cambios de temperatura  20-35°C, humedad 20-70%) la tinta puede almacenarse hasta 2 años (6 meses para tintas metálicas) sin deterioro de sus propiedades.
Envases

Disponibles en botes de polietileno de  1kg y 5kg que son adecuados para el re-ciclado.. La tinta sin endurecedor requiere especiales disposiciones. (clave   55509 in Alemania, disposición especial  X (1640) Suiza )

MS – BASIC COLOURMATCH SYSTEM

Basados en los colores base MS puede pedir las siguientes tintas

Serie 388

MS-Serie 388 + 20% en peso Serie 388-07    


Serie 384 (previamente Serie 284!) 

MS-Serie 388 + 20% en peso Serie 384-07    


Serie 386 (Previamente Serie 120!)

MS-Serie 388 + 20% en peso Serie 386-07


Serie 387 (Previamente  Serie 84!)

MS-Serie 388 + 20% en peso Serie 387-07


Serie 395 (Previamente  Serie 9500!)

MS-Serie 388 + 20% en peso Serie 395-07


Esta información se ha reunido a través de rigurosos test y pruebas de laboratorio. Nuestro consejo da lo mejor de nuestro conocimiento pero recomendamos que los clientes hagan siempre sus propias pruebas debido a la naturaleza variable de las condiciones de  producción. El uso de productos no recomendados o productos ajenos es a propio riesgo de los clientes  y exime a Printcolor Screen AG de posteriores consecuencias. 

may-04






Printcolor Ibérica, S.L.

Tel. 93 314 92 56 
Fax  93 313 55 03


