2
SERIES 660


Comunicado Técnico
Tinta de serigrafía de 1 y 2 componentes.

APROBEL, S.L.
SERIE 660 
Tinta de serigrafía multi propósito para tejidos naturales y sintéticos.
Tinta de serigrafía de alta opacidad para aplicaciones gráficas e industriales sobre varios tejidos, textiles y superficies blandas. Tinta de serigrafía de 1 y 2 componentes basada en resinas con resistencia química; para uso e interior y exterior.
Sustratos 

Las propiedades de esta línea de tintas no tienen problemas en una amplia gama de tejidos textiles como polyamida (ej. Nylon), materiales de poliéster (ej. Trevira) y también mezclas de tejidos sintéticos con componentes naturales, generalmente algodón. La experiencia muestra que además de los tejidos se pueden imprimir otros materiales difíciles como caucho sintético, PVC suave y diferentes uretanos. 

Se han hecho test Cross hatch y tests de cinta adhesiva incluyendo rascar con la uña  procesando con  2-componentes (10:1 con endurecedor Serie 600-HDA) después de  100 horas de reposo bajo condiciones normales.

Esta gran variedad de materiales imprimibles y las propiedades de las superficies hacen absolutamente necesario hacer sus propios test de impresión bajo condiciones locales antes de comenzar la producción.

Debido a los constantes desarrollo y optimización de las  Serie 660 se incrementa el número de sustratos adecuados.

Aplicaciones

Las áreas operativas son muchas de las aplicaciones decorativas y funcionales para artículos de reclamo con tejido (bolsas, lazos, paraguas, etc) textiles (camisetas, pantalones, ropa de sport), persianas, banderas, banderines y velas. Otra aplicación es la fabricación de etiquetas en el proceso de termo transfer. La gran calidad de las materias primas usadas hacen a la serie 660 adecuada cuando se necesita una resistencia química y mecánica extrema y una buena resistencia a la intemperie. El endurecedor recomendado es la Serie 600-HDA, mezclado 10:1 para todos los sustratos y usos. La Serie 660 está basada en diferentes poliéster es y resinas acrílicas así el uso de endurecedor es obligatorio para exterior para alcanzar una absoluta estabilidad del brillo. También es posible trabajar con los otros endurecedores sistema Serie 600-HDR (especial para backing processes).

Características
Esta tinta de serigrafía es adecuada para equipos planos y también para uso en impresión manual. 

Esta línea de tintas se ha desarrollado para combinar propiedades reológicas para toda el área de impresión y para el detalle fino con exacta definición. Los disolventes ofrecidos (Serie 600-017, diluyente; Serie 600-018, retardante y Serie 10-02637, retardante especial; Series 600-019, acelerante) garantizan un uso optimizado en los procesos de impresión recomendados. La resistencia química se desarrolla en un rango de 72 a 96 horas según las condiciones regionales (humedad, temperatura, etc.). Siempre ayuda un curado forzado con 140-160 ºC por un periodo de 20-30 minutos.

Agentes auxiliares

Las tintas de serigrafía  Serie 660 son fácilmente manipulables. Para una reducción de la viscosidad con el diluyente Serie 600-017 añadir un 15% en peso da como resultado una consistencia constante a largo plazo para impresión manual y automática. La impresión cilíndrica requiere una mayor dilución, recomendamos el acelerante Serie 600-019, añadiendo un 20 % en peso y también conceptos especiales de secado. 

El ratio óptimo de mezcla con los endurecedores es normalmente 10 partes a 1. Una reducción de las cantidades de endurecedor puede proporcionar mayor resistencia química y mecánica y una mayor flexibilidad. Recomendamos los sistemas Serie 600-HDA y Serie 600-HDR (para backing process)  para todos los sustratos y materiales. El pot life es en relación a las condiciones regionales siempre > 8 horas. La experiencia muestra que con 2-componentes metálicos tiene una restricción en pot life; es posible que las propiedades prácticas reológicas se reduzcan a 4 horas .

Otros aditivos que ofrecen posibilidades de modificación están especificadas en el Comunicado Técnico Serie 600: Agentes auxiliares para tintas de serigrafía de 2-componentes.

Especialmente para tejidos muy absorbentes es sensible la adición de un 5 a 10 % en peso del aditivo  Series 10-03861.
Añadiendo aditivos se cambian las propiedades del producto así que el espectro de impresión y la resistencia puede ser modificada, en muchos casos con resultado negativo.

Pigmentos y Luminosidad
Puntos de futuro, la tinta de alta opacidad  Serie 660 está libre de metales pesados y mono-pigmentada. En muchos casos una pre-impresión con blanco para obtener el tono de color no es necesario o superfluo. Una gran variedad de tonos de color está a disposición de los usuarios para cubrir prácticamente todo el espectro cromático:

Serie 660–1000

MS-Amarillo Limón
Serie 660–1200

MS-Amarillo Maíz 

Serie 660–2000

MS-Naranja
Serie 660–3000

MS-Rojo Clavel
Serie 660–4000

MS-Violeta

Serie 660–8000

MS-Negro

Serie 660–9000

MS-Blanco

Serie 660–0900

MS-Azul Ultramarino (no lightfastness)

Además de estos colores base opacos el cliente tiene cinco colores transparentes de alta pigmentación para mezclas especiales y en algunos casos aumentar el brillo. Se consiguen efectos muy atractivos en combinación con partículas de metal:

Serie 660-1100

MS-Transparente amarillo

Serie 660-3100

MS-Transparente rojo

Serie 660-3200

MS-Transparente rojo osc.

Serie 660-3300

MS-Transparente magenta

Serie 660-5000

MS-Transparente azul

Serie 660-6000

MS-Transparente verde

Todos los tonos de color, los colores base opacos y también los colores básicos transparentes están altamente pigmentados y proporcionan las máximas propiedades ópticas y posibilidades en el mercado.

Como estándar ofrecemos versiones de alta opacidad.

Serie 660-33

Negro opaco

Serie 660-00

Blanco opaco

Con ajuste especial el usuario puede obtener todos los colores base y tonos individuales en semi-mate o mate. Los colores process para cuatricromía están listas para imprimir y siguen la escala Europa:

Serie 660-0950
Cian

Serie 660-0960
Amarillo

Serie 660-0970
Magenta

Serie 660-0980
Negro

y añadiendo las bases transparentes
Serie 660-04
Pasta transparente

Serie 660-06
Pasta tixotrópica

Barnices estándar
Serie 660-05
Barniz, brillante

Serie 660-05-MT
Barniz, mate
Serie 660-07
Ligante
Disponible y esto en complemento con todas las especialidades individuales. 

Con efecto metálico tenemos como estándar:

Serie 660-100
Plata, resistente

Serie 660-101
Plata, brillante

Serie 660-102
Oro, claro

Serie 660-103
Oro, estándar

Serie 660-100
Oro, ducado

Serie 660-106
Cobre

Todas las tintas de esta serie son no tóxicas y cumplen la normativa Europea EN 71, parte 3 (Seguridad de juguetes, migración de ciertos elementos). Excepto MS-0900 (Ultramarino) y los fluorescentes (Serie 660-40 Serie 660-49) todos los pigmentos  usados en Serie 660 muestran una luminosidad de  6-8 según la escala  wool (DIN 16525). Si los tonos se reducen con gran cantidad de blanco o sistemas transparentes, la luminosidad se reducirá.

Secado

La composición de los disolventes asegura larga permanencia en la estabilidad de la viscosidad de la tinta y una rápida liberación de los disolventes en el proceso. El diluyente universal  Serie 600-017 combina las propiedades mencionadas y hace innecesario el uso de retardantes especiales. Si se usa un Leister de aire caliente o un infra rojo  ayuda a la unión entre las resinas y el endurecedor. 

Estencils

Como estas tintas no contienen disolventes de gran agresividad y agua pueden usarse las más comunes emulsiones  y films. Se necesitan test preliminares si se usan materiales indirectos. 

Limpieza
La tinta húmeda o no completamente curada puede limpiarse con todos los limpiadores universales con base disolvente de baja polaridad. Lo más adecuado son los agentes limpiadores universales para serigrafía Serie 600-URS y Serie 600-BRS. Quitar las tintas completamente curadas de la tinta de 2-componentes Serie 660 requiere mucho tiempo y solo es posible usando medios muy agresivos (decapantes).  
Almacenaje
Bajo condiciones normales (cambios limitados de  temperatura, temperatura media  20-35°C, humedad 20-70%) garantizamos un tiempo de almacenaje de 24 meses.  Para colores metálicos un tiempo de almacenaje de 6 meses.

Envasado
La serie 660 está disponible en botes de polietileno de 1 kg y 5 kg. Residuos de tinta pueden ser suministrados para el reciclaje de las poli olefinas. Si el envase contiene residuos sin endurecer están sujetos a regulaciones especiales para el deshecho (Clave 55509 para Alemania y  1640) para Suiza).

Medidas de precaución

Lea la hoja de seguridad de materiales antes de procesarlas.

La hoja de seguridad de materiales de acuerdo con OSHA contiene indicación de productos peligrosos, nivel TLV e instrucciones con precauciones cuando se procesa, manipulado y almacenaje así como primeros auxilios. La información dada en el MSDS se refiere al procesado como se describe en este comunicado técnico. La información de nuestros comunicados ha sido hecha con el mejor de nuestro conocimiento y se dan sin ninguna obligación. Sirven para avisar a nuestros asociados en negocios pero es absolutamente necesario hacer sus propios test de impresión bajo condiciones locales, intentando simular las condiciones antes de imprimir. En caso de duda contacte con nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos suministrados están más allá de nuestro control. Está sujeto a nuestra responsabilidad y no hay garantía por nuestra parte. 

Los comunicados anteriores no son válidos.      


sep-09






Printcolor Ibérica, S.L.    
Tel.  93 314 92 56
Fax 93 313 55 03

